NAHIR CRACKLE´

Je prestížne riešenie dekoratívneho náteru s popraskaným efektom, zvlášť originálny je efekt ak na povrch nanesieme náter VELATURA CLASSIC a pre elegantný a luxusný efekt na povrch nanesieme ďalšiu vrstvu a to náter VELATURA PERLATA ( perlový ).

Aplikácia.

Na hladkú stenu nanesieme jeden náter PRIMER S pomocou valčeka s jemnými štetinkami ( foto č. 1 ).

Po dobe najmenej 12 hodín nanesieme náter FISATIVO REOSAN ( neriedený ) ( foto č. 2 ).

Po 24 hodinách nanesieme valčekom náter BASE CRACKLE ( vytvára popraskaný efekt ) riedený vodou

20 % ( foto č. 3 ). Počkajte 12 hodín a pomocou Arthe štetca nanesieme jednotnú hrúbku asi 2 mm náteru NAHIR

( foto č. 4 ). V priebehu sušenia náter NAHIR reaguje, čím vznikajú nepravidelné trhliny.

Po 24 hodinách dokončíme efekt použitím jedného alebo viacerých vrstiev VELATURA CLASSIC pomocou štetca

( foto č. 5 ) a ukončíme to špongiou alebo rukavicou ( foto č. 6 ).

Tónovanie:

NAHIR - príplatok za tónovanie – 15 L balenie

VELATURA –príplatok za tónovanie – 4 L balenie

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S– penetračný náter

FISSATIVO REOSAN – posilňujúci proti plesňový podkladový náter

BASE CRACKLE´ - náter, ktorý spôsobuje praskanie nahiru

NAHIR – podkladová stierka na vytvorenie crackle´ efektu

VELATURA  NEUTRAL BASE –tónovaný -  vrchná lazúra

Náradie na realizáciu:

SPATOLA PROFESIANAL CARAVAGGIO – na nanášanie nahiru

SPALTER PER DECORA´ - štetec na nanášanie vrchného náteru alebo nahiru ( foto č. 5 )

ARTHE špongia – na vymývanie lazúr ( foto č. 6 )

Balenie materiálov:

Názov                                                           Balenie                                     Výdatnosť

PRIMER S                                                      4 L                                                30 m²

PRIMER S                                                 0,75 L                                               5,6 m²

FISSATIVO REOSAN                              0,75 L                                        10-100 m²

BASE CRACKLE´                                      2,5 L                                                35 m²

NAHIR                                                          15 L                                               40 m²

NAHIR                                                         2,5 L                                                 7 m²

VELATURA NEUTRAL BASE                    4 L                                               28 m²

VELATURA NEUTRAL BASE               0,75 L                                            5,25 m²