ArtheMETAL Príprava povrchu. Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý, rovný podklad aplikujeme dva nátery GENYUS SPECIAL, ktorý riedime vodou (vid. technický list ), nechávame intervaly medzi nátermi aspoň 4 - 5 hodín ( foto č. 1 ). Aplikácia. Existujú 3 spôsoby aplikácie ArtheMETAL Pennellato Effectt- ťahy štetca. Pomocou štetca nanášame hrubšiu vrstvu produktu ArtheMETAL nepravidelnými pohybmi do kríža ( foto č.2 ). Po vysušení (asi 12 hodín ) zopakujeme rovnaký postup ako pri prvej vrstve ( foto č.3 ), čím dosiahneme požadovaný povrch s vynikajúcim efektom. Gold Leaf Effect- šachovnica. Pomocou štetca ( SPALTER DECORA ) nanesieme vrstvu ArtheMETAL na plochu asi 1 m² ( foto č. 4). Pomocou ArtheMETAL TOOL ( špeciálne hladidlo ) vyhladíme jeden pás horizontálne, a na každú druhu šírku hladidla vyhladíme vertikálne, opakujeme pri druhom páse ale v opačnom poradí, aby vznikal šachovnicový efekt. Po dobe schnutia ( asi 12 hodín ) zopakujeme rovnaký postup ako pri prvej vrstve, aby sme dosiahli požadovaný efekt s vynikajúcim pokrytím ( foto č. 6-7 ). Frise effect - ľahký dotyk. Pomocou štetca ( SPALTER DECORA ) nanesieme vrstvu ArtheMETAL na plochu asi 1 m² ( foto č..8 ) a okamžite špeciálnym hladidlom ArtheMETAL TOOL prechádzame povrch ľahkými krúživými pohybmi ( foto č 9 ); pokračujeme až kým celý povrch nepokryjeme. Po dobe schnutia (asi 12 hodín ) zopakujeme rovnaký postup ako pri prvej vrstve, aby sa získal požadovaný efekt a vynikajúce pokrytie povrchu ( f oto č.10 ). ArtheMETAL povrch je jasne vidieť po dobe schnutia cca 4 až 5 hodín. Tónovanie: ArtheMETAL - príplatok za tónovanie – 2,5 L balenie Materiály potrebné na realizáciu: Genyus special – tónovaný – penetračný náter Arthe Metal Gold ( Silver ) Náradie na realizáciu: SPALTER PER DECORA´70 – štetec na nanášanie náteru ARTHEMETAL TOOL – špeciálne hladidlo na vytváranie šachovnice a frisé efektu Balenie materiálov: Názov Balenie Výdatnosť GENYUS SPECIAL 5 L 46 m² GENYUS SPECIAL 2,5 L 23 m² ARTHE METAL SILVER 2,5 L 12,50 m² ARTHE METAL SILVER 0,75 L 3,75 m² ARTHE METAL GOLD 2,5 L 12,50 m² ARTHE METAL GOLD 0,75 L 3,75 m²