CARAVAGGIO

Príprava povrchu.

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý, rovný podklad  aplikujeme dva nátery  GENYUS SPECIAL, ktorý riedime vodou ( vid. technický list ), nechávame intervaly medzi nátermi aspoň 4-5 hodín  (foto č. 1).

Špachtľový efekt ( Effetto spatolato ).
Nanesieme prvý  náter v hrúbke  0,5 až 1 mm CARAVAGGIO pomocou vhodných Spiver - plastových priehľadných špachtličiek ( foto č.2 ) a necháme  vyschnúť najmenej 6 až 8 hodín.. Nanesieme druhú vrstvu CARAVAGGIO

( foto č 3 ) na malých plochách asi na 1 m² a okamžite  povrch vyhladíme špachtľou v rôznych smeroch ( foto č.4 ). Pokračujeme na celej ploche rovnakým spôsobom.

Damasko efekt.
Nanesieme prvý náter v hrúbke 0,5 až 1 mm CARAVAGGIO pomocou vhodných Spiver - plastových priehľadných špachtličiek ( foto č.2 ) a necháme vyschnúť najmenej 6 až 8 hodín. Nanesieme druhú vrstvu CARAVAGGIO

( foto č.3 ) a  po jej vysušení nanesieme CARAVAGGIO štetcom na červenú špachtľu ( foto č. 6 ), pomocou ktorej nanášame produkt len jemnými dotykmi v nepravidelných pohyboch ( foto č. 7 ). Necháme ho zatuhnúť cca 5 minút a plastovým hladidlom dokonale vyleštíme povrch ľahkými ťahmi v rôznych smeroch ( foto č. 8 ).

Broccato efekt. 
Nanesieme prvý náter v hrúbke 0,5 až 1 mm CARAVAGGIO pomocou vhodných Spiver - plastových priehľadných špachtličiek ( foto č.2 ) a necháme vyschnúť  najmenej 6 až 8 hodín. Nanesieme druhú vrstvu CARAVAGGIO

( trochu hrubšiu ako prvú vrstvu ) na malých plochách asi na 1 m²  ( foto č 3 ) a okamžite nanesenú plochu vyhladíme

pomocou plastového hladítka ľahkými  krúživými pohybmi ( foto č.5 ). Tento postup opakujeme na celý povrch.

Tónovanie CARAVAGGIO:

Príplatok za tónovanie – 4  L balenie

Materiály potrebné na realizáciu:

Genyus special – penetračný náter

Caravaggio Base Gold ( Silver)

Náradie na realizáciu:

SPATOLA PROFESSIONAL CARAVAGGIO – na nanášanie základnej vrstvy Caravaggio

SPATOLA BROCCATO CARAVAGGIO – na vytvorenie efektu Caravaggio broccato a damascato

SPATOLA TRASPARENTE CARAVAGGIO – na vytvorenie efektu Caravaggio spatolato a damascato

Balenie materiálov:

Názov                                                           Balenie                                     Výdatnosť

GENYUS SPECIAL                                       5 L                                               46 m²

GENYUS SPECIAL                                    2,5 L                                               23 m²

CARAVAGGIO SILVER BASE                   4 L                                                20 m²

CARAVAGGIO SILVER BASE              0,75 L                                             3,75 m²

CARAVAGGIO GOLD BASE                      4 L                                                20 m²

CARAVAGGIO GOLD BASE                 0,75 L                                             3,75 m²