Decora´ DeLuxe

Príprava povrchu.

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý, rovný podklad  aplikujeme dva správne zriedené  nátery  PRIMER S v požadovanom odtieni ( špeciálny biely náter, s jemnou zrnitosťou  0,1 mm, efekty si môžete prezrieť v našom katalógu ). Medzi jednotlivými vrstvami nechávame dobu schnutia aspoň 4 - 5 hodín.

Aplikácia.
Použitie produktu DECORA 'DeLuxe je mimoriadne jednoduché.
Rozotrieme produkt DECORA 'DeLuxe pomocou štetca  alebo rukavicou  kruhovými pohybmi ( foto č. 2,  foto č.3 ).

Konečný efekt získame jemnými dotykmi na  povrchu pomocou  špeciálnej Decora špachtle po dobe schnutia cca

30 minút ( foto č. 4 ). Želaný  efekt  DECORA' DeLuxe je viditeľný po 4 až 5 hodinách od ukončenia aplikácie.

Tónovanie.

Do každého balenia Decora´DeLuxe 2 L, pridáme jedno balenie Arthe Perla ( podľa odtieňa ) 600 ml a premiešame ručne.

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S - tónovaný – penetračný náter

DECORA´ DELUXE VERDE 86 ( podľa odtieňa )

ARTHE PERLA GOLD ( podľa odtieňa )

Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORA´ - štetec na nanášanie náteru

SPATOLA DECORA´ - mäkká špachtľa na vyhladenie náteru Decora´

Balenie materiálov:

Názov                                                           Balenie                                     Výdatnosť

PRIMER S                                                      4 L                                                30 m²

PRIMER S                                                 0,75 L                                             5,60 m²

DECORA´DELUXE VERDE 86                   2 L                                                20 m²

ARTHE PERLA GOLD                              0,6 L                                                20 m²