NAHIR BROCCATO

Dekoratívne riešenie, ktoré pôsobí veľmi esteticky s jednoduchou realizáciou. Používa sa v moderných aj antických

štýloch prostredia.

Aplikácia.

Na hladkú stenu nanesieme jeden náter PRIMER  S pomocou valčeka s jemnými štetinkami.

Po 8 hodinách schnutia nanesieme NAHIR  pomocou plastovej špachtle rovnomerne do hrúbky 2 mm ( foto č. 2 ).

Ihneď po nanesení stierky vytvoríme plastovou špachtľou  krúživými pohybmi požadovaný efekt ( foto č. 3 ).

Po vysušení ( min. 24 hodín ), nanesieme štetcom vrstvu farby VELATURA ( foto č. 4 - podľa požadovaného odtieňu) a ihneď odstránime nadmernú vrstvu priesvitnou Arthe špachtľou ( foto č. 5-6 ).

Tónovanie:

NAHIR - príplatok za tónovanie – 15 L balenie

VELATURA – príplatok za tónovanie – 4 L balenie

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S– penetračný náter

NAHIR – podkladová stierka na vytvorenie broccato efektu

VELATURA NEUTRAL BASE – tónovaný -  vrchný náter

Náradie na realizáciu:

SPATOLA PROFESIANAL CARAVAGGIO – na nanášanie nahiru ( foto č. 2 )

SPATOLA BROCCATO CARAVAGGIO – na vytvorenie broccato efektu ( foto č. 3 )

SPALTER PER DECORA´ - štetec na nanášanie vrchného náteru ( foto č. 4 )

SPATOLA TRASPARENTE CARAVAGGIO – špachtlička na vyhladenie vrchného náteru  ( foto č. 5 ).

Balenie materiálov:

Názov                                                           Balenie                                     Výdatnosť

PRIMER S                                                      4 L                                                30 m²

PRIMER S                                                 0,75 L                                               5,6 m²

NAHIR                                                          15 L                                               40 m²

NAHIR                                                         2,5 L                                                 7 m²

VELATURA NEUTRAL BASE                    4 L                                               28 m²

VELATURA NEUTRAL BASE               0,75 L                                            5,25 m²