TRAVERTINO

Príprava podkladu.

Na hladkú a dokonale čistú stenu nanesieme jeden základný náter PRIMER RV pomocou valčeka s jemnými štetinkami ( foto č.1 ).

Aplikácia.

Primer RV necháme zaschnúť minimálne 24 hodín a nanesieme prvú vrstvu TRAVERTINO  nerezovou špachtľou rovnomerne bez ostrých alebo iných deformácií ( foto č.2 ). Po vysušení nanesieme ďalšiu vrstvu TRAVERTINO

( foto č. 3 ) a hneď pomocou valčeka zdrsníme povrch ( foto č. 4 ). S nerezovým oceľovým hladidlom prejdeme celý povrch jemným horizontálnym pohybom ( foto č. 5 ), počkáme cca 5 – 10 minúť a japonskou špachtľou poškriabeme  povrch v horizontálnej rovine ( foto č. 6 ), aby vznikal ryhovaný efekt. Po dokončení steny drsný povrch vyčistíme pomocou oceľového hladidla vo vodorovnej polohe ( foto č. 7 ) . Po 24 hodinách nanesieme vrstvu ARTHE CERA

( podfarbený vosk ) pomocou špongie alebo špachtle a ihneď celý povrch vyleštíme.

Tónovanie:

TRAVERTINO  - príplatok za tónovanie – 14 L balenie

ARTHE CERA  – príplatok za tónovanie – 4 L balenie

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER RV– penetračný náter

TRAVERTINO – podkladová stierka

ARTHE CERA – vrchný vosk

Náradie na realizáciu:

Nerezové hladidlo  - na nanášanie Travertina

Valček – bublinkový – na zdrsnenie povrchu Travertina

Špachtla  - na štruktúrovanie Travertina

Nerezové - benátske hladidlo – na vyhladenie povrchu Travertina

Arthe špongia – na nanesenie vosku

Balenie materiálov:

Názov                                                           Balenie                                     Výdatnosť

PRIMER RV                                                    4 L                                                30 m²

PRIMER RV                                               0,75 L                                               5,6 m²

TRAVERTINO                                              14 L                                                10 m²

ARTHE CERA                                                 4 L                                                60 m²

ARTHE CERA                                            0,75 L                                           11,25 m²