VELATURA „RUSTICA“

Dekoratívny systém VELATURA „Rustica“ sa môže  použiť v interiéri aj v exteriéri.

Podklad pod SPIVERSIL ANTICO white môže byť akejkoľvek  zrnitosti ( vid. technický list ), ale pri použití v interiéri sa musí hladký povrch natrieť náterom PRIMER RV ( foto č. 1 ).

Aplikácia.

Nanesieme prvý náter SPIVERSIL ANTICO pomocou nerezového hladidla ( foto č. 2 ).

Po 24 hodinách nanesieme druhú vrstvu SPIVERSIL ANTICO, ktorú vyhladíme pomocou nerezového hladidla

( foto č. 3 ). Po 24 hodinách natrieme štetcom  produkt VELATURA v požadovanom odtieni ( foto č. 4 ) a okamžite špongiou alebo špachtľou so špongiou rozotrieme náter krúživými pohybmi ( foto č. 5 ).

Tónovanie:

VELATURA NEUTRAL BASE  - príplatok za tónovanie – 4 L balenie

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER RV– penetračný náter

SPIVERSIL ANTICO WHITE  – podkladová stierka

VELATURA NEUTRAL BASE – vrchná lazúra

Náradie na realizáciu:

Nerezové hladidlo  - na nanášanie Spiversil Antico

SPALTER PER DECORA´ - štetec na nanášanie lazúr

ARTHEMETAL TOOL  - na vymývanie lazúr

Balenie materiálov:

Názov                                                           Balenie                                     Výdatnosť

PRIMER RV                                                    4 L                                                30 m²

PRIMER RV                                               0,75 L                                               5,6 m²

SPIVERSIL ANICO WHITE                       25 kg                                                14 m²

VELATURA NEUTRAL BASE                     4 L                                                28 m²

VELATURA NEUTRAL BASE                0,75 L                                             5,25 m²