ZEPHYRO

Príprava povrchu.

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý, rovný podklad  aplikujeme dva správne zriedené  nátery  PRIMER S v požadovanom odtieni ( špeciálny biely náter s jemnou zrnitosťou  0,1 mm, efekty si môžete prezrieť v našom katalógu ). Medzi jednotlivými vrstvami nechávame dobu schnutia aspoň 4 -5 hodín.

Aplikácia.

Pomocou štetca  nanášame na povrch vrstvu  ZEPHYRO v požadovanom odtieni ( foto č. 2 ), ktorú môžeme nanášať

vo viacerých variantoch napr. pohybmi do kríža ( foto č. 3 ),  vertikálne, horizontálne, šikmo, záleží od želaného efektu. Zvyčajne je postačujúci jeden náter ZEPHYRO, ktorým pokryjeme celú plochu. Želaný efekt je viditeľný       po 4 -5 hodinách schnutia od aplikácie.

Tónovanie:

ZEPHYRO  - príplatok za tónovanie – 2,5 L balenie

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S – tónovaný – penetračný náter

ZEPHYRO GOLD (SILVER)  - vrchný náter

Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORA´ 70 – štetec na nanášanie Zephyra

Balenie materiálov:

Názov                                                           Balenie                                     Výdatnosť

PRIMER S                                                        4 L                                                30 m²

PRIMER S                                                   0,75 L                                               5,6 m²

ZEPHYRO GOLD                                         2,5 L                                                25 m²

ZEPHYRO GOLD                                       0,75 L                                               7,5 m²

ZEPHYRO SILVER                                      2,5 L                                                25 m²

ZEPHYRO SILVER                                    0,75 L                                               7,5 m²